化机厂承包经营的招标条件

承包单位必须按附件1至附件5的招标要求组织编制投标文件。

附件1：技术质量部对化机厂承包经营的招标条件；

附件2：运营管理部在设备材料方面的招标条件；

附件3：财务资产部的招标条件及意见；

附件4：安全管理部对化机厂承包经营的招标条件；

附件5：基础设施部关于化机厂对外承包招标的建议

附件6：其它职能部室的意见。

附件1：技术质量部对化机厂承包经营的招标条件

技术质量部对化机厂承包经营的招标条件

技术质量部对化机厂承包经营的招标条件，仅对压力容器制造提出以下要求:

1、必须以十一公司化工机械设备制造厂（以下简称化机厂）的名义来承接压力容器制造任务。

2、化机厂压力容器制造质量保证体系人员、技术人员、焊工及相关作业人员必须是十一化建职工；人员数量满足附件《D级压力容器制造承包的技术要求》（以下简称技术要求）第1条的规定，此部分人员由公司委派。

3、压力容器工作场所（含生产场地、厂房、办公场所）、生产设备及工艺装备、检验仪器与试验装置必须满足技术要求第2、3、4条的相关要求，承担工作场所的修缮和生产设备、检验仪器的购买所发生的费用。

4、在压力容器制造过程中，必须接受公司级压力容器质保体系的监督检查，严格执行压力容器相关安全技术监察规程、标准及技术要求第8条的相关规定。

5、必须在2020年6月30日前提供满足技术要求第7条规定的2台压力容器产品作为换证业绩。参与压力容器换证工作，承担在制造和换证期间发生的相关公司正式员工工资等各项费用。

6、保留化机厂内现存的有关“新型高效换热器”的实验室和所有实验设备，预留单独生产线为公司以后开展高端制造业打下基础。

附件：《D级压力容器制造承包的技术要求》

技术质量部

2019年9月23日

附件：

D级压力容器制造承包的技术要求

为满足化工机械设备制造厂（简称化机厂）D级压力容器制造许可条件，保证压力容器制造质保体系持续有效运行，保障压力容器制造安全性能的技术能力，确保压力容器制造质量满足顾客、图纸及相应的标准规范要求，根据TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150-2011《压力容器》等相关标准要求，对化机厂压力容器制造的承包经营制定以下技术要求。

1人员

1.1质量保证体系人员

化机厂要成立压力容器制造质量保证体系，配备并且任命质量保证工程师1人，设计、材料、工艺、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、机具设备、计量控制系统责任人员各1人，质量控制系统责任人员任职要求如下：

质量保证工程师，具有压力容器制造质量管理或者检验工作经历，工程师以上职称。

检验与试验质量控制系统责任工程师，具有压力容器产品检验工作经历，助理工程师以上职称。

焊接质量控制系统责任工程师，具有焊接或焊接相关专业（材料、机械类专业）教育背景，助理工程师以上职称。

其他质量控制系统责任工程师，具有所负工作经历，助理工程师以上职称。

1.2 技术人员

D级压力容器制造应配备5名技术人员，其中必须有1名焊接相关专业技术人员、1名机械类专业技术人员。

1.3焊工

D级压力容器制造应配备具备相应资格的持证焊工6名，持证项目满足产品制造需要。

1.4管理人员和作业人员

D级压力容器制造还应该配备满足相应要求的管理人员和作业人员。

以上1.1～1.4条款所涉及的人员原则上是十一化建化机厂职工。

2工作场所

2.1具有满足D级压力容器制造需要的生产场地。

2.2压力容器受压部件的焊接必须保证在室内作业完成；大型受压部件在室外焊接时，有必要的保证焊接质量的防护措施。

2.3具有原材料和焊接材料存放要求的库房或者专用场地，具有有效的防护措施。

2.4具有与D级压力容器制造产品相适应的耐压试验、泄露试验和其他相关试验的专业场地及完善的安全防护措施，有相应的警示标识、安全试验规程、安全操作规程，符合有关安全技术规范及相关标准的要求。

2.5具有满足防护要求、空间适应产品检测需要的射线曝光室或者检测专业场地，并且具有保证底片冲洗质量和底片保存的专用场所，具有无损检测仪器和器材存放要求的场所。

3生产设备与工艺装备

3.1应当具有D级压力容器制造所需的切割设备（含剪板机、等离子切割机等）、成形设备（刨边机、卷板机）、焊接设备（交、直流焊机、氩弧焊机、气体保护焊机、自动焊机等）、焊接材料烘干和保温设备、单台额定起重量不小于10t的起重设备（含20t、10t门式起重机；10t 、5t的桥式起重机）、表面处理设备（打砂除锈设备）。

3.2应当具有D级压力容器制造所需的机加工设备（包括车床、刨床、铣床、钻床、锯床等）。

3.3应当具有D级压力容器制造必要的工装（碳钢筒体卷带头、不锈钢筒体卷带头、封头找正装置、滚轮架、保温桶加热装置等）。

3.4应当具有D级压力容器制造工艺相适应的热处理炉，并且配有自动记录温度曲线的测温仪表。（此工作可以外委，但必须与受委托单位签订长期合作协议，纳入化机厂合格分包方，有分包质量评价，附有整体热处理炉的相关图片等）。

3.5应当具有不锈钢专业的生产厂房（或场地）和生产设备，不得与碳钢混放或者混合生产。

4检测仪器与试验装置

4.1应当具有与D级压力容器制造所需的检测平台，耐压试验装置、泄露试验装置、无损检测仪器（可外委）、理化试验仪器（可外委）。

4.2具有与D级压力容器制造相适应的测量装置（超声测厚仪、压力表、电流表、电压表、卷尺、直尺、角尺、焊接检验尺、游标卡尺、千分尺、筒体和封头内外卡样板等），并按照规定进行检定、校准。

5工作外委

5.1应当有能力独立完成压力容器的总体组装、焊接、耐压试验、检验等制造过程，不允许将压力容器产品的所有受压元件进行外委。

5.2压力容器的设计、无损检测、热处理、理化检验以及部件除焊接外（封头焊接除外）的压制、卷制等成形工作可以外委。

6产品安全性能的制造保证能力

6.1应当具备保证压力容器产品安全性能的制造能力，能够按照TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150-2011《压力容器》、GB/T151-2014《热交换器》等相关标准要求进行制造，并且在制造过程中体现质量保证体系的有效实施，提供完整的压力容器产品质量证明文件。

6.2应当具有与D级压力容器产品制造相关的焊接、热处理、无损检测、耐压试验、泄露试验等工艺文件，其中焊接工艺，应当建立健全所有产品焊接工艺规程，焊接工艺规程所依据的焊接工艺评定应当在本单位由本单位的焊接人员使用本单位的设备施焊试件。

7换证业绩

7.1 D级压力容器换证业绩要求：

（1）换证时，在持证周期内至少制造1台（有监检报告）D级压力容器产品。

（2）换证时，提供的压力容器产品应当覆盖D级压力容器许可范围产品的所有制造工艺。

（3）依据有关安全技术规范及相关标准，建立健全所有压力容器产品焊接工艺规程（包括胀接）。

根据以上三条规定，换证时，化机厂至少准备2台压力容器迎检，一台为D级（第三类中低压）压力容器（至少包含热处理、喷砂、油漆涂装等制造工艺），另一台为换热器（焊接方式为胀接+焊接），否则换证评审按TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》相关要求准备试制造样品（按取证评审）。

7.2按TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》申请“自我声明承诺换证”的，许可周期内与D级相应级别压力容器产品制造业绩4台，并且每年至少1台。

8压力容器制造要求

8.1告知

8.1.1根据公司《特种设备施工管理办法》，化机厂在承接到D级压力容器制造任务后，应携带表1-3“压力容器制造一览表”和施工合同向河南省锅炉压力容器安全检测研究院开封分院进行告知，方可进行压力容器的制造工作。

8.1.2通过公司综合信息化管理系统将表1-3“压力容器制造一览表”电子版上报技术质量部。

8.2图纸会审

压力容器工艺文件制定前，由设计质量控制系统责任工程师组织工艺技术员和有关质量控制责任工程师对施工图纸进行图纸会审，参与会审的相关人员应在会审记录上签字确认，图纸会审记录由工艺技术员保存并存档。

8.3材料、零部件控制

8.3.1从材料、零部件的采购计划、选择合格供方、进货控制、到厂验收、入库存放、领用发放、材料标记移植、材料代用等环节，严格按照公司《材料、零部件管理制度》、《材料代用管理制度》和运营部相关的管理规定执行，自始自终坚持受压元件材料的可靠性和可追踪性。

8.3.2主要控制要点

（1）受压元件的材料、零部件供方必须为公司合格供应商；

（2）材料、零部件的质量证明文件符合《固定式压力容器安全技术监察规程》2.1.1要求；

（3）要有材料、零部件标识的编制、标注方法、位置和移植等材料验收记录（入厂标记）；

（4）材料代用要有审批。

8.4工艺控制

8.4.1对每一台压力容器都要单独编制一套完整的工艺文件。这些工艺文件具有指导生产、保证质量、提高效率的作用。制定了正确、合理的工艺后，关键是在施工过程中严格执行已定的工艺文件，每道工序完成后，操作者和检验员都要在工艺流程卡上签字认可，做到在制品随工艺流程卡一同进入下道工序。

8.4.2 工艺控制包括工艺文件的制定、发放、流转、修订和更改，工艺纪律的检查、工装设计的控制等，严格按照公司《工艺控制管理制度》规定执行。

8.4.3主要控制要点

（1）压力容器制造工艺卡、零部件工序过程卡、壳体排版图和角焊缝示意图、容器质量记录卡（包含封头检验记录卡、筒体检验记录卡、接管组装检验记录卡、对接焊缝和角焊缝的检验记录、停点确认卡、压力试验记录等）的编制、审核。

（2）技术交底记录的编制、审核，并组织交底。

（3）工艺文件的修订和更改控制。

（4）工艺纪律执行情况的检查。

（5）制造用的工装、模具的管理。

8.5焊接控制

8.5.1焊接控制包括焊接工艺评定、焊工、焊接工艺规程、焊材、焊接设备、焊接过程、焊缝返工、焊缝标识及焊接记录、焊接试件等，严格按照公司《焊接工艺评定管理制度》、《焊接管理制度》、《焊接材料管理制度》的规定执行。

8.5.2主要控制要点

（1）焊接工艺评定的项目覆盖压力容器所需要的焊接工艺；

（2）焊接作业指导书的编制、审核；

（3）持证焊工的培训、资格考核、合格项目、焊工的标识管理；

（4）焊接过程施焊记录、焊接质量统计、焊条的烘烤、发放与回收；

（5）焊工的返工；

（6）一、二级焊条库的管理。

8.6 无损检测控制

8.6.1压力容器制造无损检测允许工作外委，外委要求执行公司《分包管理制度》。

8.6.2无损检测工作外委时，对受委托单位的无损检测质量进行控制负责，无损检测质量控制系统责任工程师对受委托的确定、无损检测工艺、无损检测记录和报告进行审查与确认。

8.6.3主要控制要点

（1）无损检测受委托单位应为公司合格分包方，并对其进行质量评价；

（2）无损检测工艺的编制、审核；

（3）无损检测方法、数量、比例、不合格部位的检测、扩探比例以及评定标准的控制；

（4）压力容器探伤部位图的编制；

（5）无损检测记录、报告及工作见证（底片、电子资料）的审查与确认。

8.7热处理控制

8.7.1压力容器制造热处理允许工作外委，外委要求执行公司《分包管理制度》。

8.7.2热处理工作外委时，对受委托单位的热处理质量进行控制负责，热处理质量控制系统责任工程师对受委托的确定、热处理工艺、热处理报告、曲线记录进行审查与确认。

8.7.3主要控制要点

（1）热处理受委托单位应为公司合格分包方，并对其进行质量评价；

（2）热处理工艺的编制、审核；

（3）热处理工艺、热处理记录和报告的审查和确认。

8.8理化检验

8.8.1压力容器制造理化检验允许工作外委，外委要求执行公司《分包管理制度》。

8.8.2理化检验工作外委时，对受委托单位的理化检验质量控制负责，理化检验质量控制系统责任工程师对受委托的确定、理化检测工艺、理化报告进行审查与确认。

8.8.3主要控制要点

（1）理化检验受委托单位应为公司合格分包方，并对其进行质量评价；

（2）理化检验的委托、报告的审查和确认。

8.9检验与试验控制

8.9.1压力容器检验与试验控制包括质量检验计划的编制，过程检验、最终检验与试验、检验与试验状态、检验试验记录和报告的控制等。严格按照公司《质量检验管理制度》，《不合格品（项）管理制度》、《压力试验管理制度》执行。

8.9.3主要控制要点

（1）质量检验计划的编制、审核、批准；

（2）制造过程的监督检查，零部件工序过程卡的收集整理；

（3）容器质量记录卡的填写，整理；

（4）压力试验、泄露试验的控制；

（5）不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离；

（6）编写压力容器质量证明书。

8.10压力容器归档资料

压力容器归档资料分两部分，一部分为压力容器出厂质量证明书，另一部分为制造过程资料。

8.10.1压力容器产品出厂文件（压力容器质量证明书）主要应包括以下内容：

（1）竣工图样：竣工图样上应有设计单位许可证印章（复印件无效）并且加盖竣工图章（竣工图章上标注制造单位名称、制造许可证编号、审核人的签字和“竣工图”字样）；如果制造中发生了材料代用、无损检测方法改变、加工尺寸变更等，制造单位按照设计单位书面批准文件的要求在竣工图样上做出清晰标注，标注处有修改人的签字及修改如期。

（2）压力容器制造许可证复印件；

（3）压力容器产品合格证；

（4）压力容器产品数据表；

（5）压力容器质量证明书；

（6）压力容器材料清单（含焊材）；

（7）质量计划或者检验计划；

（8）机械性能试验报告；

（9）压力容器外观几何尺寸检验报告

（10）压力容器焊接记录；

（11）各种无损检测报告；

（12）压力容器探伤部位图；

（13）压力容器压力试验报告、气密性试验报告及泄漏试验报告等；

（14）材质复验报告；

（15）热处理检验报告及自动记录曲线；

（16） 产品制造变更报告（设计变更、材料代用、工程技术问题联系）；

（17）封头、法兰锻件质量证明书；

（18）产品铭牌拓印件；

（19）特种设备制造监督检验证书；

（20）强度计算书或者应力分析报告；

（21）风险评估报告(适用于第三类压力容器)；

（22）安全泄放量、安全阀排量和爆破片泄放面积的计算书；

（23）设计或合同规定的其它附加要求。

8.10.2制造过程的文件应至少包括以下内容：

（1）图纸会审记录；

（2）施工方案（包括焊接方案、试压方案等）；

（3）安全、技术交底记录；

（4）零部件工序过程卡、

（5）容器质量记录卡（包括各种质量记录及停点确认卡）；

（6）材质质量证明书（包括焊材）；

（7）焊接工艺评定报告；

（8）焊缝返工通知单；

（9）焊缝返工记录；

（10）合格焊工登记表及合格证复印件；

（11）无损检测人员一览表及资格证复印件；

（12）焊接作业指导书；

（13）焊接过程记录卡；

（14）各种委托单；

（15）焊条烘烤、发放、回收记录；

（16）X射线底片（返工需保留原底片）；

（17）用户回访记录。

9其它

（1）保留化机厂内现存的有关“新型高效换热器”的实验室和所有实验设备，预留单独生产线为公司以后开展高端制造业打下基础。

（2）化机厂压力容器制造质量控制系统责任人员原则上由化机厂自行解决，如果化机厂不能按要求配备各专业质保体系责任人员，需要公司协助解决时，公司可协调相关专业的技术人员补充担任化机厂的质保体系责任人员，这部分技术人员提供的是有偿服务，化机厂需要支付一定的劳动报酬。

附件2: 运营管理部在设备材料方面招标条件

运营管理部在设备材料方面招标条件

1、承包方需承担现有在账机具设备的折旧费用。

2、承包方需承担公司（压力容器制造专用设备）账外设备（含报废仍使用、原化机厂自购）的月使用费用（费用可以是月折旧费的10—50%）；其他账外设备可以作价一次性上缴十一公司。

3、承包方需按照压力容器制造许可条件购置相应专用设备，新购设备应以“中国化学工程第十一建设有限公司”名称开具发票，列入十一化建固定资产（这是许可条件的规定要求，后续付款、管理等问题再协商）。

4、化机厂现有原材料、小型工机具可按照市场价由承包方一次性上缴公司。

运营管理部

2019年10月15日

附件3: 财务资产部的招标条件及意见

财务资产部的招标条件及意见

关于化机厂对外招标的事情，财务资产部形成以下意见：

1、首先应当确定以下模式，是联营、合营、挂靠、混改等等。因为不同的模式需要设置不同的招标条件。如果是联营或者合营就涉及到利润分成的问题；如果是混改就涉及到股权的问题；挂靠就要设置管理费的问题。

2、不管是以上那种模式，这种涉及到国有资产对外经营或者是合作的都需要向集团公司请示，集团公司批准后才能办理相关后续手续。

3、集团公司批准后，由于涉及到我方提供的资产有土地、房屋和设备等有形资产，需要进行评估后依据评估结果向集团请示在确定的模式下参与经营的价格，由于涉及到国有资产，不得有损失。

4、应当明确我方提供资产参与经营的方式，是单项资产分别说明，还是全部打包一起参与。

5、由于涉及到共同对外经营，投标人要出资修缮及拆迁赔偿，建议投标人在中标后投入一笔资金在专用账户，专款用于修理修缮等支出。

财务资产部

2019.10月16日

（在合同阶段确定）

附件4: 安全管理部对化机厂承包经营的招标条件

安全管理部对化机厂承包经营的招标条件

1 承接人必须具有安全生产许可证，相关特种作业人员必须持有国家规定的特种作业操作证。配备有国家规定的相应资格的专职安全生产管理人员。

2 承接人应贯彻执行建设工程安全生产和环境保护的法规和标准，严格遵守安全操作规程，严格按中国化学工程第十一建设有限公司职业健康安全与环境管理手册、程序文件、管理办法组织实施，并严格遵守、执行相关的管理制度，接受中国化学工程第十一建设有限公司安全检查人员监督检查，服从中国化学工程第十一建设有限公司的安全和环境管理，采取规范的安全防护措施，消除事故隐患。

3 承接人应按有关规定编制安全保证计划和专项安全施工技术措施，报中国化学工程第十一建设有限公司批准后实施。按中国化学工程第十一建设有限公司要求，配备足够数量、质量合格的劳动防护用品，费用由承接人承担。

4 发生人身伤亡事故或其它事故，承接人应按有关规定要求上报中国化学工程第十一建设有限公司和其它有关部门，中国化学工程第十一建设有限公司和承接人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。中国化学工程第十一建设有限公司和承接人应按照法律法规及时向有关部门报告事故有关情况。因发生事故造成有关政府部门罚款等一切责任和损失由责任方承担。双方对事故责任有争议时，按当地政府有关主管部门认定的结论意见处理。

5 合同价款中包括了安全施工管理、安全措施、现场文明施工和环境保护、人员进场培训等费用。承接人应依据合同价款安全费用比例（1.5%），用于现场安全投入。

6 承接人应按照中国化学工程第十一建设有限公司要求，建立健全安全生产责任制，建立健全具体的规章制度和操作流程，定期组织安全教育与隐患排查工作，制定安全事故应急预案。

7承接人需满足以下基本要求，①、无重伤以上事故记录、②、无环境影响事故记录、③、若发生工伤事故，有关费用全部由承接人承担，并承担对中国化学工程第十一建设有限公司的损失。

8承接人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其工作人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责，相关费用由承接人负责。

8承包合同签订的同时，双方另行签订《HSE协议书》（见附件），明确各自的责任。

附件：HSE协议书

附件：

HSE协议书

发包方（全称）：  中国化学工程第十一建设有限公司

承接方（全称）：

为进一步明确在施工过程中发包方、承接方双方各自的职业健康安全与环境保护责任，保护施工人员的身体健康，防止伤亡事故的发生。依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规和发包方有关管理制度的规定，签订本协议。

一、发包方、承接方双方共同责任

1.双方共同遵守国家和合同履约地有关安全生产与环境保护的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2.在发包方统一领导下，各自组建施工现场安全生产管理机构，定期召开安全工作会议，制定各项安全生产规章制度、操作规程和安全生产责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

3.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时优先落实安全保护措施，防止事故发生。

4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

5.发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，按照“四不放过”原则，查清事故原因，确定事故责任，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

二、发包方的具体责任

1.负责审查承接方是否具备与分包工程项目相适应的安全资格 （其中包括：①安全生产许可证；②单位主要负责人、项目经理、安全管理人员安全资格证）。

2.负责向承接方公布本企业、本施工项目安全生产规章制度。核查承接方安全生产保证体系和规章制度，对承接方安全生产实施监督管理。

3.掌握承接方工作员工的基本情况，复验身份证件，进行入场安全教育，建立安全教育档案。

4.对承接方自带机具、设备、安全防护用品等在承接方自行检查报验的基础上进行复查，符合标准后方可允许使用。

5.负责对承接方员工的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由承接方承担。

三、承接方的具体责任

承接方在发包方统一监督管理下对本单位安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任；

1.遵守发包方安全规章制度，接受安全资格审查，如实提交以下见证资料：①本单位的安全生产许可证；②单位主要负责人、项目经理及安全管理人员的安全资格证；③特种作业人员操作证；④国家或当地政府要求的有关职业安全健康、环境保护方面的有关验证资料。

2.按规定配备安全生产管理人员，负责所承建工程施工中的安全监督。安全管理人员必须持证上岗，必须坚守岗位履行职责，如擅自脱岗、离岗，承接方应承担  1000  元的违约金，且发包方有权要求调换人员。

3.贯彻执行国家有关安全生产与环境保护的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定，必须服从发包方的监督和指导，对提出的监督整改意见，必须及时整改。接受发包方的安全管理目标及发包方安全与环境管理制度。

4. 合同签订前，承接方负责为本单位人员购买工伤保险；未开通农民工工伤保险业务的，必须为从业人员单独购买与工伤保险赔付额相当的商业意外保险。

5.按国家有关规定，承接方必须为本单位人员配备合格的劳动防护用品及参加社会工伤保险；工程所使用的各种机械及工、器具等均应符合施工安全要求，厂区需设立各种安全防护设施、安全标志牌等。

6.承接方在易燃易爆场所施工动火时，应事先向发包方及相关方提出书面申请，并采取有效的防护措施，得到批准后方可施工。储存、使用易燃易爆器材及危险化学品时，应当采取特殊的消防安全措施，并按照国家危险化学品的有关规定执行。

7.承接方需对本单位的施工人员登记造册，如实向发包方报告；除接受发包方入场前的安全教育外，承接方应按有关规定对本单位员工进行安全教育培训，未经安全教育培训的，不得进入厂区；不得录用童工、病残人员和无身份证件的人员。

8.承接方设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

9.承接方必须对本单位员工的安全负责，如因承接方采取的安全措施不当或违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对他人造成安全事故和财产损失的，均由承接方承担所造成的经济损失及法律责任。

10.承接方应遵守环境保护和文明施工要求：

①施工现场应做到工完、料净、场地清。

②施工现场作业区应用围栏进行封闭，并整洁美观，符合管理规定的要求。

③在施工过程中，应采取措施，防止扬尘、扬灰、溢流和有害气体泄露。排放废水设沉淀池，工地禁止燃烧产生有害烟气的杂物等。

④落到现场以外和公路上的抛洒料要及时清理，保持周围环境的整洁。

⑤如果有施工现场食堂应符合有关卫生标准，并保证员工健康。

⑥现场材料、备件堆放要定置化，按总平面图进行布置，不得擅自侵占绿地，禁止破坏花草树木。

⑦禁止将有害化工品就地掩埋污染环境；需要临时排放污泥、废油渣、废酸碱等污染物时，必须及时向发包方职能部门报批，按指定地点排放。

本协议作为分包合同附件，与双方签订《承包合同》同时签订，经双方签字盖章后生效，其有效期限至分包合同终止后。

发包方：  (公章)                    承接方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

地  址：                      地  址：

邮政编码：                    邮政编码：     

法定代表人：                  法定代表人：     

委托代理人：                委托代理人：  

电  话：                  电  话：         

传  真：                    传  真：   

开户银行：                    开户银行：

账  号： .                    账  号：

安全管理部

2019年10月15日

附件5: 基础设施部关于化机厂对外承包招标的建议

基础设施部关于化机厂对外承包招标的建议

关于化机厂对外承包事宜基础设施部建议如下：

1、以达到公司目的为前提，在此基础上最大限度的满足承包商合理利益。

2、招标条件有必要明确：

1）给予承包商特许经营权（以十一公司名义），即许诺承包商拥有独立生产经营权。

2）十一公司承诺提供技术、质量、安全等管理支持，但不承担因支持不力的责任。

3）十一公司承诺对于承包商研发的产品可帮助承包商进行市场推广，但不承担推广责任。

3、明确违约责任：即承包商在规定期限内没有完成投标承诺的违约责任及金额。

基础设施部

2019年10月17日

（在合同阶段明确）

附件6: 其它职能部室的意见

其它职能部室的意见

除以上部室对化机厂对外招标提出招标条件要求或意见外，其他职能部室（人力资源部、公司办公室、考核审计部、国内市场管理部、党群工作部等）均无要求或意见。